| [1] | Projet de Traitement thermique du bois par chauffage diélectrique (2007-114) |
| --- | --- |
| [2] | État d’avancement du document Cet encadré ne fait pas officiellement partie de la norme et sera modifié par le Secrétariat de la CIPV après l’adoption. Date du présent document 22-01-2015 Catégorie du document Projet d’annexe à la NIMP 28 Étape actuelle du document 2015-07 Consultation des membres Principales étapes 2006-04 La CPM-1 (2006) ajoute le thème Révision de la NIMP 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballages à base de bois dans le commerce international) (2006-011) 2006-12 Le traitement est soumis en réponse à l’appel à communication de traitements de 2006-08 2007-07 Le texte révisé est examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière 2007-12 Le texte révisé une nouvelle fois est soumis au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2009-07 Le texte modifié est examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière 2009-10 Renseignements supplémentaires communiqués au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2010-07 Mise à jour du texte 2010-11 Le CN ajoute le thème Irradiation par micro-ondes des matériaux d’emballage en bois (2007-114) 2011-03 Texte soumis au forum de discussion électronique du CN et révisé à partir des commentaires du CN; texte soumis à une consultation électronique du CN 2011-05 Le CN approuve la consultation des membres 2011-07 Consultation des membres 2011-10 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires répond aux observations du CN 2013-07 Réunion du Groupe technique sur les traitements phytosanitaires, qui modifie le titre en Traitement thermique du bois par chauffage diélectrique et reporte l’examen du traitement en attendant la publication de recherches importantes alors en cours 2014-06 Le GTTP recommande le texte au CN en vue de sa présentation aux membres pour consultation 2014-08 Le projet de traitement est soumis au forum de discussion électronique du CN; le CN renvoie le projet de traitement au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires avec ses observations 2014-09 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires révise le projet de traitement en réponse aux observations du CN 2014-10 Le CN approuve la consultation des membres par voie électronique Expert responsable du traitement M. Mike ORMSBY (Nouvelle-Zélande) Notes du Secrétariat 2011-05 Texte formaté et révisé conformément aux modifications apportées au projet d’annexe 1 à la NIMP 15 2013-12 Le Secrétariat met à jour la Liste de thèmes pour les normes de la CIPV avant la neuvième session de la CMP (2014), conformément à la décision de modifier le titre prise par le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2015-01 Révision éditoriale |
| [3] | Champ d’application du traitement |
| [4] | Ce traitement comprend le chauffage diélectrique1 du bois visant à réduire la probabilité d’introduction et de dissémination de Bursaphelenchus xylophilus ainsi que des insectes et des champignons nuisibles potentiellement associés au bois utilisé dans le commerce international2. |
| [5] | Description du traitement |
| [6] | Nom du traitement Traitement thermique du bois par chauffage diélectrique |
| [7] | Matière active N/A |
| [8] | Type de traitement Physique (chaleur) |
| [9] | Organismes nuisibles visés Ensemble des stades de développement des insectes et champignons lignicoles et de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle (Nematoda: Aphelenchoididae) |
| [10] | Articles réglementés visés Bois |
| [11] | Programme de traitement |
| [12] | Lorsque le traitement thermique est effectué par chauffage diélectrique (par exemple des micro-ondes ou des radiofréquences), le bois doit être chauffé jusqu’à atteindre une température minimale de 60 ˚C pendant 1 minute sur toute l’épaisseur du bois. |
| [13] | Ce programme de traitement permet d’obtenir pas moins de 99,99683 pour cent de mortalité pour tous les stades de développement de B. xylophilus avec un intervalle de confiance à 95 pour cent, et s’avère efficace contre les insectes et les champignons nuisibles potentiellement associés au bois utilisé dans le commerce international. |
| [14] | Autres informations pertinentes |
| [15] | Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires fonde son évaluation de ce traitement contre B. xylophilus sur les recherches présentées par Hoover et al. (2010) et Janowiak et al. (2014). Il a été montré que les insectes sont généralement plus sensibles à la chaleur que les nématodes du pin, par conséquent, le traitement contre les insectes va avoir un degré d’efficacité équivalent ou supérieur à celui du traitement contre les nématodes. |
| [16] | L’efficacité de ce traitement contre d’autres insectes et champignons nuisibles a été établie par Fleming et al. (2003, 2004), Henin et al. (2008), NAPPO (2013), Soma et al. (2002, 2003), Tomminen et Nuorteva (1992) ainsi que Tomminen et al. (1991). |
| [17] | Comme certaines sources de rayonnement diélectrique n’offrent qu’une faible pénétration initiale de la chaleur, il peut être nécessaire de prolonger la durée du traitement pour permettre à la chaleur de se diffuser dans tout le bois après exposition au chauffage diélectrique afin que le programme de traitement soit appliqué sur toute l’épaisseur du bois. |
| [18] | Bibliographie |
| [19] | Fleming, M., Hoover, K., Janowiak, J., Fang, Y., Wang, X., Liu, W., Wang, Y., Hang, X., Agrawal, D., Mastro, V. et Roy, R. 2003. Microwave irradiation of solid wood packing material (pallet and crate lumber): An effective technique to destroy the Asian longhorned beetle (Anoplophora glabripennis) hitchhiking to the United States. Forest Products Journal, 52: 1–7. |
| [20] | Fleming, M.R., Janowiak, J.J., Kearns, J., Shield, J.E., Roy, R., Agrawal, D.K., Bauer, L.S., Miller, D.L. et Hoover, K. 2004. Parameters for scale-up of microwave treatment to eradicate cerambycid larvae infesting solid wood packing materials. Forest Products Journal, 54(7/8): 80–84. |
| [21] | Henin, J.-M., Charron, S., Luypaert, P.J., Jourez, B. et Hebert, J. 2008. Strategy to control the effectiveness of microwave treatment of wood in the framework of the implementation of ISPM 15. Forest Products Journal, 58: 75–81. |
| [22] | Hoover, K., Uzunovic, A., Gething, B., Dale, A., Leung, K., Ostiguy, N. et Janowiak, J.J. 2010. Lethal temperature for pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, in infested wood using microwave energy. Journal of Nematology, 42: 101–110. |
| [23] | Janowiak, J., Dubey, M., Hoover, K., Mack, R., Elder, P. 2014. Comparative study of radio frequency (RF) and microwave (MW) heating of wood in compliance with ISPM 15 phytosanitary treatment. Présentation de la réunion du Groupe de recherche international sur la quarantaine forestière de 2014. Rome, 2014. 35 pages. |
| [24] | NAPPO (Organisation nord-américaine pour la protection des plantes). 2013. Review of heat treatment of wood and wood packaging. ST 03. Ottawa, NAPPO Forestry Panel. |
| [25] | Soma, Y., Goto, M., Naito, H., Ogawa, N., Kawakami, F., Hirata, K., Komatsu, H. et Matsumoto, Y. 2003. Effects of some fumigants on mortality of pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 3. Mortality and fumigation standards for pine wood nematode by methyl bromide. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 39: 7–14. |
| [26] | Soma, Y., Naito, H., Misumi, T., Tsuchiya, Y., Mizobuchi, M., Matsuoka, I., Kawakami, F., Hirata, K. et Komatsu, H. 2002. Effects of some fumigants on pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 2. Mortality of pine wood nematode by methyl bromide tent fumigation. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 38: 13–19. |
| [27] | Tomminen, J., Halik, S. et Bergdahl, D.R. 1991. Incubation temperature and time effects on life stages of Bursaphelenchus xylophilus in wood chips. Journal of Nematology, 23: 477–484. |
| [28] | Tomminen, J. et Nuorteva, M. 1992. Pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus in commercial sawn wood and its control by kiln-heating. Scandinavian Journal of Forest Research, 7: 113–120. |
| [29] | Footnote 1: Le chauffage diélectrique est fondé sur le champ électrique alternatif de l’onde électromagnétique émise par la source de rayonnement diélectrique (par exemple les micro-ondes ou les radiofréquences). Les composés chimiques pour lesquels la répartition des charges est asymétrique, dits à caractère dipolaire (comme l’eau), ont tendance à s’orienter suivant ce champ électrique et oscillent avec le champ électrique (par exemple une fréquence de 2,45 MHz provoque 2,45 millions d’oscillations par seconde). La friction produite par ce procédé convertit l’énergie électrique en énergie calorique. |
| [30] | Footnote 2: Le champ d’application des traitements exclut les questions liées à l’homologation de pesticides ou à d’autres exigences nationales relatives à l’approbation des traitements. Les traitements ne fournissent pas non plus d’informations sur des aspects spécifiques concernant la santé humaine ou la sécurité sanitaire des aliments, lesquels devraient être traités à l’échelle nationale avant approbation d’un traitement. En outre, les effets potentiels des traitements sur la qualité des produits sont pris en compte pour certaines marchandises hôtes avant l’adoption internationale desdits traitements. Cependant, l’évaluation des éventuels effets d’un traitement sur la qualité des marchandises peut nécessiter un examen complémentaire. Il n’est fait aucune obligation aux parties contractantes d'approuver, homologuer ni adopter lesdits traitements en vue de les appliquer sur leur territoire. |